

**FICHE TECHNIQUE RTV 70**

Le silicone ASSYST 70 est un élastomère de silicone qui durcit après l’ajout d’un durcisseur pour silicone ASSYST 70 à température ambiante par réaction de polycondensation, ce qui donne un matériau souple et élastique. **Ce silicone est utilisé pour les moules dans lesquels des matériaux de réplication sont coulés (comme la cire, le plâtre, les résines synthétiques, ...).**

Les avantages

* Facile à traiter grâce au bon comportement d'écoulement.
* Haute résistance mécanique.
* Excellente reproduction de chaque détail. Données techniques:
* Aspect: liquide
* Couleur: blanc
* Viscosité: 35 000 mPa
* Densité: 1,25
* Temps de travail: 150 min
* Durcis après: 24 h
* Dureté Shore A: 30
* Résistance à la traction: 3,0
* Allongement à la rupture: 350%
* Résistance à la déchirure: 15

